Металлы

Металлы – это простые вещества, обладающие в обычных условиях характерными свойствами: высокой электро- и теплопроводностью, пластичностью, ковкостью и др. В твёрдом состоянии имеют кристаллическое строение.

Сплавы – это вещества, полученные сплавлением двух или нескольких простых веществ при их нагреве выше температуры плавления. Сплав считается металлическим, если его основу (50 % и более) составляют металлические компоненты.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАЛЕЙ

Сталь – сплав железа с углеродом и другими элементами, содержащий менее 2,14 % углерода.

Стали классифицируют по следующим признакам:

- химическому составу;

- способу производства;

- содержанию вредных примесей;

- структуре;

- области применения.

Основным признаком, по которому классифицируют стали, является их химический состав. Он определяет марку и название стали.

По химическому составу стали подразделяют на углеродистые и легированные.

По способу производства стали бывают: конвертерные, мартеновские, электростали и стали особых методов выплавки.

По степени раскисления стали производят кипящие, спокойные и полуспокойные.

По качеству, которое формируется в основном на стадии выплавки и определяется содержанием таких вредных примесей, как сера и фосфор, стали бывают:

1) обыкновенного качества (массовая доля серы не более 0,05% и фосфора – до 0,04%);

2) качественные (массовая доля серы до 0,04% и фосфора – до 0,035%);

3) высококачественные (массовая доля серы до 0,025% и

фосфора – до 0,025%);

4) особовысококачественные (массовая доля серы до

0,015% и фосфора – до 0,025%);

По прочности стали условно делят на 3 группы:

1) обычной прочности (т до 290 МПа (Н/мм 2));

2) стали повышенной прочности (т от 290 до 390 МПа);

3) стали высокой прочности (т от 440 МПа и выше).

По областям применения стали делят на строительные, арматурные, подшипниковые, котельные и т.д.

Углеродистые стали

Углеродистыми называют стали, в которых отсутствуют специальные добавки легирующих элементов, но имеется небольшое количество примесей, обусловленное технологией выплавки. При этом допускаются примеси марганца и кремния в пределах 0,8…1%, которые практически не оказывают влияния на механические свойства стали.

В зависимости от содержания углерода углеродистые стали бывают:низкоуглеродистые (С до 0,25 %); среднеуглеродистые (С=0,3...0,6%); высокоуглеродистые (С > 0,6 %).

По назначению углеродистые стали делят на конструкционные и инструментальные. Они имеют разное обозначение.

Конструкционные стали

Конструкционные стали применяются для изготовления конструкций и сооружений, деталей машин и механизмов. Содержание углерода в конструкционных сталях не превышает 0,5…0,6 %. Углеродистые конструкционные стали производят обыкновенного качества и качественные. Углеродистые стали обыкновенного качества являются основным металлическим материалом, применяемым в машиностроении и в строительных металлоконструкциях.

В соответствии с ГОСТ 380-2005 углеродистую сталь обыкновенного качества изготовляют следующих марок: Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс.

Буквы Ст обозначают "Сталь", цифры – условный номер марки, буквы "кп", "пс", "сп"  степень раскисления ("кп"  кипящая, "пс" – полуспокойная, "сп" – спокойная); буква "Г" свидетельствует о повышенном содержании марганца (до 0,8…1,2 %).

Условный номер марки соответствует определённому содержанию углерода в стали. Эти стали содержат не более 0,05% S и 0,04% Р. Структура стали обыкновенного качества в состоянии поставки обычно феррит + перлит. Чем выше условный номер марки, тем больше в стали углерода и перлита, и тем выше её прочность, но меньше вязкость и пластичность.

Качественные углеродистые стали в соответствии с ГОСТ 1050-88* выпускаются следующих марок: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 60; 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп, и 20пс.

В обозначении качественных углеродистых сталей слово "Сталь" или "Ст" в марке стали не пишется, а ставятся двузначные числа, показывающие содержание углерода в сотых долях процента. При этом допускается слово "Сталь" перед маркой для пояснения. По степени раскисления сталь обозначают: кипящую – "кп", полуспокойную – "пс", спокойную – без индекса.

Эти стали содержат не более 0,04% и 0,035% Р. Их структура в термоупрочнённом состоянии – феррит и перлит.

В соответствии с ГОСТ 977-88, если сталь предназначена для изготовления отливок, к марке углеродистой качественной конструкционной стали добавляется буква «Л», которая ставится в конце марки. Предусмотрены следующие марки литейной углеродистой стали: 15Л, 20Л, 25Л, 30Л, 35Л, 40Л, 45Л, 50Л.

Углеродистые инструментальные стали

Инструментальные стали применяют для изготовления режущего и измерительного инструмента, а также инструментов, применяемых при обработке давлением (штампов,

бойков и т.д.). Содержание углерода в них от 0,7 до 1,5%. Сталь для режущего инструмента должна обладать высокими твёрдостью, износостойкостью, теплостойкостью. Углеродистые инструментальные стали маркируют буквой У с цифрой, обозначающей среднее содержание углерода, выраженное в десятых долях процента (ГОСТ 1435-99). Например, сталь марки У8 содержит в среднем 0,8 % углерода, сталь У10 — 1 % и т. д. Стали выпускают качественные и высококачественные. Для высококачественных сталей в конце марки ставят букву А. Например, стали У8, У10 – качественные, У8А, У10А – высококачественные.

Из сталей У7, У8, У8А изготовляют зубила, штамповую оснастку, молотки, ножи, метчики, отвертки и другие изделия, которые подвергаются ударным нагрузкам. Из сталей с более высоким содержанием углерода (У 10, У11 У10А, У12А, У13А) изготовляют напильники, надфили, фрезы, развертки, плашки, ножовочные полотна (для ручных пил), рашпили и шаберы.

Легированные стали

Легированными называют стали, в которых кроме обычных примесей и углерода содержатся специально вводимые в определённых сочетаниях легирующие элементы (хром, никель, молибден и др., а также марганец и кремний в количествах, превышающих 0,8…1,2 %). В зависимости от суммарного содержания легирующих элементов легированные стали делят на:

низколегированные (содержание легирующих элементов в сумме не более 2,5 %);

легированные (от 2,5 до 10 %);

высоколегированные (более 10 %).

По назначению легированные стали делят на конструкционные, инструментальные и стали специального назначения.

Конструкционные легированные стали применяют в строительстве, машиностроении, приборостроении и т.д. По сравнению с углеродистыми легированные стали обладают

благоприятным сочетанием прочности, пластичности и вязкости, а также высокой хладостойкостью. Из них производят рамы машин и вагонов, металлоконструкции промышленных зданий, пролёты мостов и эстакад, магистральные нефте- и газопроводы. В машиностроении из легированных сталей изготовляют детали ответственного назначения – шестерни, толкатели, оси, плунжеры, гайки, болты, червяки, кулачки, звездочки, рессоры, пружины, сварные конструкции в самолетостроении, шпиндели, валы и т.д.

Легированные конструкционные стали маркируются цифрами и буквами, например, 15Х, 10Г2СД, 20Х2Н4А и т.д. Двузначные цифры, приводимые в начале марки, указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента. Буквы русского алфавита обозначают легирующий элемент:

Б – ниобий (Nb)

Н – никель (Ni)

Ф – ванадий (V)

В – вольфрам (W)

М – молибден (Mo)

Х – хром (Cr)

Г– марганец (Mn)

П – фосфор (P)

Ц – цирконий (Zr)

Д – медь (Cu)

Р – бор (B)

Ч – редкоземельный

Е – селен (Se)

С – кремний (Si)

Ю – алюминий (Al)

К – кобальт (Co)

Т – титан (Ti)

А – азот (N) только в середине обозначения

Цифры после букв указывают примерное содержание соответствующего легирующего элемента в целых процентах. Отсутствие цифры указывает, что содержание легирующего элемента составляет до 1,5 % и менее. Основная масса легированных конструкционных сталей выплавляется качественными (например, 30ХГС). Высококачественные легированные стали обозначаются буквой "А", помещённой в конце марки (например, 30ХГСА). Особовысококачественная сталь обозначается буквой «Ш», располагаемой в конце марки (например, 30ХГС-Ш, 30ХГСА-Ш). Если буква «А» расположена в середине марки (например, 16Г2АФ), то сталь легирована азотом. При обозначении литейной легированной стали к марке конструкционной легированной стали добавляется буква «Л», которая ставится в конце обозначения, например, 15ГЛ, 40ХНЛ и т.д.

Легированные инструментальные стали

В марках легированных инструментальных сталей, например, 9ХФ, 7X3, 3Х2В8Ф и др., цифра в начале марки указывает среднее содержание углерода в десятых долях процента, если его содержание менее 1 % (ГОСТ 5950-2000). При содержании углерода в сталях более 1 % цифру не пишут. Расшифровка марок инструментальных сталей по содержанию легирующих элементов такая же, как для конструкционных сталей. Все инструментальные легированные стали всегда высококачественные и поэтому в обозначениях этих сталей буква «А» не ставится.

Инструментальные легированные стали используют для изготовления:

а) режущего и измерительного инструмента (9ХВГ, Р6М5, Р9, Р18, и др.). Буква «Р» в сталях обозначает «режущая», цифра, стоящая после буквы «Р», указывает на содержание вольфрама в процентах (от 8 до 19%);

б) штампов холодного и горячего деформирования и накатного инструмента (Х6ВФ, 9X1, Х12Ф1, ЗХ2В8Ф, 4ХС, В2С, 6Х6ВЗМФС, и др.).

Стали специального назначения – это стали, обладающие специальными свойствами – например, жаропрочные, жаростойкие, коррозионностойкие и т.д. Например, для изготовления различного рода высокотемпературных установок, деталей печей и газовых турбин применяют жаростойкие стали 12Х17, 15Х25Т, 20Х23Н13, 36Х18Н25С2 и др. Содержание углерода и легирующих элементов в марках этих сталей определяют так же, как и в марках конструкционных сталей.

При обозначении литейной стали со специальными свойствами к марке стали добавляется буква «Л», которая ставится в конце марки, например: 20Х23Н13Л и т.д.

Чугун – сплав железа с углеродом и другими элементами, с содержанием углерода от 2,14 % до 6,67 %.

Чугуны классифицируют по следующим признакам: химическому составу, способу производства, от формы содержания в них углерода, структуре, области применения.

По химическому составу различают нелегированный и легированный чугуны.

По назначению чугуны делятся на:

1) передельные, предназначенные, в основном, для переработки в сталь;

2) литейные, служащие для производства фасонного литья различной степени сложности;

3) специальные, то есть коррозионностойкие, антифрикционные, жаростойкие и др.

Литейные чугуны, предназначенные для получения отливок, различают по виду высокоуглеродистых фаз, химическому составу, назначению и технологии получения.

В зависимости от вида и формы содержания углерода в чугуне различают:

1) белый чугун, в котором почти весь углерод находится в связанном состоянии в виде цементита Fe3C и других карбидов;

2) половинчатый отбеленный чугун (поверхностный слой отливки имеет структуру белого чугуна, а сердцевина  структуру серого графитизированного чугуна);

3) графитизированный чугун, характеризуемый наличием в структуре свободного графита.

Белый чугун в изломе имеет блестящий белый цвет, тверд, хрупок, трудно поддается механической обработке.

Графитизированный чугун по сравнению с белым чугуном имеет более тёмный цвет излома из-за наличия графита.

Структура графитизированных чугунов состоит из металлической основы и графитных включений.

Алюминий и его сплавы

Алюминий. В зависимости от чистоты различают алюминий особой чистоты: А999 (99,999 % А1); высокой чистоты: А995 (99,995 % Al), A99 (99,99 % Al), A97 (99,97 % А1), А95 (99,95 % А1) и технической чистоты: А85, А8, А7, А6, А5, А0 (99,0 % А1) (ГОСТ 4784-97*).

Технический алюминий изготовляют в виде листов, профилей, прутков, проволоки и других полуфабрикатов и маркируют АД0 и АД1. В качестве примесей в алюминии присутствуют Fe.

Алюминиевые сплавы классифицируют по технологии изготовления, способности к упрочнению термической обработкой и свойствам.

К деформируемым алюминиевым сплавам (ГОСТ 4784-97*) относят сплавы систем: Al–Mn; Al–Mg; Al–Cu–Mg; Al–Cu–Mn; Наиболее широко применяются сплавы алюминия с марганцем и магнием: АМц (1,0 – 1,6 % марганца) и сплавы АМг2, АМг5 (соответственно 1,8 – 2,6 и 4,8 – 5,8 % магния и 0,2 – 0,6 и Сплавы систем А1СuMg, Al–Cu–Mn и Al–Mg–Si называют дюралюмины и авиали. Дюралюмины – сплавы системы А1СuMg и системы Al–Cu–Mn. Наиболее известны сплав Д18, содержащий 2,2 – 3,0 % меди и 0,2 – 0,5 % магния, и сплав Д16, содержащий 3,8 – 4,6 % меди, 1,2 – 1,8 % магния и 0,3 – 0,9 % марганца. Сплавы авиаль (АВ и др.)  многокомпонентные сплавы системы Al – Mg – Si, содержащие, кроме основных компонентов (алюминия, марганца и кремния), в небольших количествах (не более 0,5 %) железо, медь, титан и др. элементы.

Высокопрочными алюминиевыми сплавами являются сплавы типа В95, содержащие 1,4 – 2,0 % меди, 1,8 – 2,8 % магния, 0,2 – 0,6 % марганца, 5,0 – 7,0 % цинка и 0,1 – 0,25 % хрома. Известен и ряд других сложных деформируемых сплавов для ковки, штамповки и работы при повышенных температурах: АК4, АК6, АК8, АК4-1.

Литейные алюминиевые сплавы (ГОСТ 1583-93) принято маркировать буквами и цифрами, где первая буква «А», а последующие буквы обозначают другие компоненты сплава с содержанием более 1 %. Цифра, стоящая после обозначения компонентов сплава (кроме алюминия), указывает их содержание в округлённых целых процентах. Например, в марке АК12 12 % кремния, остальное  алюминий, в марке АК5М2 5 % кремния и 2 % меди, остальное  алюминий. Все литейные алюминиевые сплавы делят

на пять групп, из которых наибольшей известностью пользуются силумины  сплавы алюминия с кремнием и сплавы алюминия с медью. Типичным силумином является сплав АК12, содержащий 10 – 13 % кремния. В конце марок литейных алюминиевых сплавов могут стоять дополнительные обозначения: ч  чистый; пч  повышенной чистоты; оч  особой чистоты; л  литейные сплавы; с  селективный, например, АМг10ч.

Порошковые алюминиевые сплавы  сплавы, получаемые спеканием порошка алюминия с порошками других металлов и неметаллов. Например, САП (спеченная алюминиевая пудра)  спечённые сплавы на основе А1-А12О3, и САС (спечённые алюминиевые сплавы)  спечённые сплавы на основе алюминия, содержащие кремний и никель.

Алюминий имеет малую плотность, высокие электропроводность, теплопроводность и коррозионную стойкость, что определяет его широкое применение. Алюминий и его сплавы применяют в электротехнике, авиации, машиностроении, пищевой промышленности, строительстве и многих других отраслях производства.

Медь

В зависимости от чистоты медь изготовляют следующих марок: М00 (99,99 % Сu), М0 (99,97 % Сu), Ml (99,9 % Сu), М2 (99,7 % Сu), М3 (99,50 % Сu), М4 (99,0 % Сu), М0б бескислородная (99,97 % Cu), медь вакуумная (99,99 % Cu) (ГОСТ 859-2001). Присутствующие в меди примеси оказывают большое влияние на ее свойства.

Медные сплавы

Различают две основные группы медных сплавов:

1) латуни  сплавы меди с цинком;

2) бронзы  сплавы меди с другими элементами, в числе которых может быть и цинк, но только наряду с другими элементами.

Латуни

Медно-цинковые деформируемые латуни выпускают восьми марок: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60, где буква «Л»  латунь, число указывает среднее содержание меди.

В обозначениях марок латуней более сложного состава после буквы Л следует сокращенное обозначение легирующих элементов:

А – алюминий

Ж – железо

Кд – кадмий

Б – бериллий

С – свинец

О – олово

Мц – марганец

Мг – магний

Ф – фосфор

Су – сурьма

Ср – серебро

Х – хром

К – кремний

Мш – мышьяк

Ц – цинк

Н – никель

Т– титан

Цифры, стоящие после обозначения легирующих элементов, указывают содержание меди и этих элементов. Например: ЛС-59-1 означает латунь свинцовистая, содержащая 59 % меди и 1 % свинца; ЛМцА-57-3-1  латунь марганцовисто-алюминиевая, содержащая 57 % меди, 3 % марганца и 1 % алюминия. Содержание цинка определяется по разности от 100 % (ГОСТ 15527-2004).

В марках литейных латуней указывается содержание цинка, а количество каждого легирующего элемента ставится непосредственно за буквой, его обозначающей. Например, латунь ЛЦ40Мц3А содержит 40 % цинка, 3% марганца и 1 % алюминия.

В группу латуней входят также томпак (90 % и более меди, остальное — цинк, если эти сплавы содержат до 86 % меди, их называют полутомпаками) и много других, не только двойных, но и более сложных сплавов.

Бронзы

Бронзы маркируют русскими буквами Бр, за которыми ставятся буквы и числа. В марках деформируемых бронз сначала помещают буквы  символы легирующих элементов: О  олово, А  алюминий, Ж  железо, Ф  фосфор, Т  титан, Ц  цинк и др., а затем числа, указывающие их содержание. Например, бронза БрОЦ4-3 содержит в среднем 4 % олова, 3 % цинка, остальное  медь. В марках литейных бронз после каждой буквы легирующего элемента указывается его среднее содержание. Например, БрО6Ц6С3 содержит 6 % олова, 6 % цинка, 3 % свинца, остальное  медь.

Источники

1 Металлические конструкции. В 3 т. Т. 3 / Под общ. ред. В.В. Кузнецова. – М.: Изд-во АСВ, 1999 – 528 с.

2 Арзамасов, Б.Н. Материаловедение: учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин [и др.]; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001 – 648 с.

3 Технология конструкционных материалов: учебное пособие для вузов / Под ред. М.А. Шатерина. – СПб.: Политехника, 2005 – 597 с.

4 Изучение микроструктуры чугунов: методические указания / Сост. Т.Ю. Малеткина, В.П. Першин. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006 – 16 с.

5 ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

6 ГОСТ 535-88*. Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические требования.

7 ГОСТ 1050-88*. Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические требования.

8 ГОСТ 14637-89*. Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия.

9 ГОСТ 16523-89*. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия.

10 ГОСТ 17066-94. Прокат тонколистовой из конструкционной низколегированной стали. Технические условия.

11 ГОСТ 27772-88*. Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия.

12 ГОСТ 1414-75*. Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия.

13 ГОСТ 801-78*. Сталь подшипниковая. Технические условия.

14 ГОСТ 19281-89*. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия.

15 ГОСТ 5950-2000. Прутки и полосы из инструментальной легированной стали. Технические условия.

16 ГОСТ 6727-80. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

17 ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термомеханически упрочнѐнная для железобетонных конструкций. Технические условия.

18 ГОСТ 5781-82*. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

19 ГОСТ 1412-85. Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

20 ГОСТ 28394-89. Чугун с вермикулярным графитом для отливок. Марки.

21 ГОСТ 7293-85*. Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки.

22 ГОСТ 1585-85*. Чугун антифрикционный для отливок. Марки.

23 ГОСТ 18175-78. Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки.

24 ГОСТ 17328-78Е. Бронзы безоловянные литейные в чушках. Технические условия.

25 ГОСТ 11069-74. Алюминий первичный. Марки.

26 ГОСТ 4784-97*. Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки.

27 ГОСТ 1583-93. Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия.

28 ГОСТ 859-2001. Медь. Марки.

29 ГОСТ 5017-74. Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки.

30 ГОСТ 19807-91. Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки.

31 ГОСТ 15527-2004. Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки.

32 ГОСТ 1435-99. Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия.

33 ГОСТ 4543-71. Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия.

34 ГОСТ 19265-73. Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия.